| Mix ID | Cement | PET | FA | RHA | CA | Water | CS | STS | FS | WA | MoE | RCPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 160 | 67.45 | 3.475 | 5.448 | 0.855 | 41.06 | 1150 |
| M1 | 380 | 20 | 540 | 60 | 1200 | 160 | 64.62 | 3.655 | 5.656 | 0.737 | 40.19 | 1110 |
| M2 | 370 | 30 | 540 | 60 | 1200 | 160 | 68.73 | 3.732 | 5.757 | 0.687 | 41.45 | 1018 |
| M3 | 360 | 40 | 540 | 60 | 1200 | 160 | 71.90 | 3.846 | 5.865 | 0.627 | 42.40 | 990 |
| M4 | 380 | 20 | 525 | 75 | 1200 | 160 | 76.27 | 3.946 | 5.913 | 0.565 | 43.67 | 970 |
| M5 | 370 | 30 | 525 | 75 | 1200 | 160 | 80.56 | 4.124 | 6.115 | 0.447 | 44.88 | 950 |
| M6 | 360 | 40 | 525 | 75 | 1200 | 160 | 78.45 | 4.088 | 6.036 | 0.537 | 44.29 | 970 |
| M7 | 380 | 20 | 510 | 90 | 1200 | 160 | 76.21 | 3.858 | 5.856 | 0.685 | 43.65 | 1070 |
| M8 | 370 | 30 | 510 | 90 | 1200 | 160 | 73.62 | 3.765 | 5.715 | 0.848 | 42.90 | 1160 |
| M9 | 360 | 40 | 510 | 90 | 1200 | 160 | 68.45 | 3.652 | 5.665 | 0.876 | 41.37 | 1197 |